NÁVOD K ÚDRŽBĚ

Lité terazzo SIB Extreme AG Style

Životnost a péče o podlahu

Při správné údržbě dosahují terazzové podlahy životnosti v řádu několika desítek let a často slouží po celou dobu životnosti stavby. Zachování vzhledu, odolnosti a dlouhodobé funkčnosti podlahy však vyžaduje pravidelnou péči a periodickou obnovu ochranných vrstev.

Společnost Omega 99 v rámci realizace provádí základní ochranu povrchu formou impregnace a finálního napuštění podle charakteru provozu a způsobu využití podlahy.

Typy povrchové ochrany

Polymerní vosky

Standardní způsob finální ochrany podlahy.

Vlastnosti:

✓ hedvábný až vysoký lesk
✓ snadná údržba
✓ možnost pravidelného obnovení
✓ vhodné pro běžné interiérové prostory

Kamenická chemie – impregnace

Používá se zejména pro:

- vysoce zatěžované prostory

- obchodní plochy

- veřejné chodby a pasáže

- prostory s častým výskytem vody

Vlastnosti:

✓ vyšší ochrana proti pronikání nečistot
✓ snížení nasákavosti povrchu
✓ delší životnost podlahy
✓ matný až pololesklý vzhled

Pro správnou aplikaci musí být podklad dokonale suchý a po aplikaci je nutné dodržet doporučenou dobu vysychání.

Průběžná údržba

Následnou běžnou údržbu zajišťuje uživatel podlahy.

Vysoce zatěžované prostory

veřejné chodby, obchodní centra, restaurace, recepce, haly, komerční provozy

Doporučený postup:

- pro denní údržbu používat mycí stroj s PAD kotouči (bílý nebo červený)

- používat mycí prostředky určené pro teraco nebo kamenné podlahy

- alternativně čistit běžným mopem

Doporučená obnova ochranné vrstvy:

každé 3–6 měsíců

Postup:

- odstranit zbytky původní ochranné vrstvy

- důkladně vyčistit povrch

- aplikovat novou ochrannou vrstvu

Běžně pochozí prostory

Byty, rodinné domy, kanceláře, administrativní prostory

Doporučený postup:

- běžné vytírání mopem

- podle potřeby přidat malé množství ochranného vosku do čisté vody

Doporučená obnova ochranné vrstvy:

přibližně každých 6–12 měsíců

Interval se může prodlužovat podle stáří podlahy a intenzity provozu.

Doporučení pro podlahy z bílého cementu

Podlahy realizované z bílého cementového pojiva mohou být citlivější na pronikání nečistot do struktury materiálu.

Doporučujeme:

- pravidelně kontrolovat stav povrchu

- neodkládat odstranění znečištění

- při zvýšeném znečištění provést důkladné čištění a obnovu ochranné vrstvy

Pokud dojde k proniknutí nečistot do povrchu, může být nutné:

- jemné přebroušení povrchu

- vyčištění jednokotoučovým strojem

- použití lešticích kotoučů nebo PAD (hnědý)

- nové kompletní napuštění podlahy

Důležitá upozornění

Na čištění teraca nikdy nepoužívejte:

✕ kyselé čisticí prostředky
✕ agresivní chemii
✕ chlorové prostředky (např. SAVO)
✕ silné odmašťovače
✕ abrazivní prostředky

Tyto produkty mohou poškodit povrchovou ochranu i samotné cementové pojivo.

Doporučení podle systému SIB Extreme AG Style

- Podlaha potřebuje přirozeně „dýchat“ – nezakrývejte ji dlouhodobě neprodyšnými materiály.

- Před pravidelným mokrým čištěním nechte novou podlahu a impregnaci vyzrát minimálně 5–7 dní.

- Pro dlouhodobé zachování vzhledu doporučujeme používat pouze prostředky určené pro teraco nebo přírodní kámen.

Technické informace

Podrobnější informace k údržbě, obnově ochranných vrstev nebo doporučeným čisticím prostředkům vám rádi poskytneme:

Omega 99
E-mail: info@omega99.cz